- 单项选择（每题2分，15小题，共30分）

- 下列测量方法中，得到聚合物重均分子量的是（    ）。

A. 光散射法     B. 渗透压法     C. 粘度法     D. 冰点降低法

- 只考虑头-尾键接时，聚丁二烯可能存在的构型有（    ）种。

A. 2            B. 3             C. 5           D. 6

- 若某聚合物溶液处于“理想溶液”状态，则（    ）。

A. ΔH=0        B. Δμ1E=0        C. ΔS=0        D. χ=0

- 若某高分子溶液在30℃处于θ状态，则25℃时，其Flory-Huggins参数χ（    ）。

A. >1/2         B. =1/2          C. <1/2         D. <0

- 下列聚合物中，柔顺性最差的是（    ）。

A. 聚乙烯      B. 聚丙烯       C. 聚丙烯腈     D. 聚氯乙烯

- 结晶性聚合物的结晶温度范围是（    ）。

A. Tg~Tc        B. Tb~Tg         C. Tg~Tm        D. Tc~Tm

- 聚合物非晶态结构可用（    ）模型描述。

A.插线板       B. 两相球粒     C. 近邻折叠链   D. 松散折叠链

- 聚合物链段运动可以用（    ）来描述。

A. Fox方程     B. WLF方程     C. Avrami方程   D. Arrhenius方程

- 当聚合物单晶的形成条件是（     ）。

A. 剪切场中    B. 熔体冷却     C. 浓溶液析出   D. 极稀溶液中缓慢结晶

- 聚乙烯和聚苯乙烯在注塑成型时，哪个的制品成型收缩率更大（    ）。

A. 聚苯乙烯    B. 聚乙烯       C. 一样大       D. 无法确定

- 以下关于聚合物黏流转变的描述，错误的是（     ）

A. 高弹态与黏流态之间的转变       B. 链段由冻结到运动的转变

C. 黏流态出现分子链的相对移动     D. 黏流转变温度对加工非常重要

- 利用含增塑剂的聚氯乙烯丝去缚物，开始扎得很紧，后来变松，这属于（  ）现象。

A. 应力松弛    B. 蠕变    C. 滞后    D. 力学损耗

- 用来描述线性聚合物蠕变行为的是（    ）。

A. Maxwell模型     B. Voigt模型           C. Kelvin模型       D. 四元件模型

- 决定聚合物介电损耗大小的内在原因不包括聚合物（    ）。

A. 分子大小        B. 极性基团的密度     C. 分子极性大小     D. 极性基团的可动性

- 下列方法中，（    ）能分别确定聚合物结晶区和非晶区的取向度。

A. 声速传播法      B. 光学双折射法       C. 红外二色性法     D. X射线衍射法

- 填空题（每空1分，21空，共21分）

- 在聚合物特性黏度与分子量关系式[η]=KMα中，若α=1，Mη=       ，Mn、Mη和Mw的大小关系是        ；若α=-1，Mη=      ，Mn、Mη和Mw的大小关系是           ；若α=0.5，则Mn、Mη、和Mw的大小关系是        。

- 丁二烯聚合时可以发生1,2-加成和1,4-加成，其中1,2-加成可得到        、        和无规立构聚丁二烯，1,4-加成可得到      和      聚丁二烯，用作橡胶的是     聚丁二烯。

- 由于化学键的链接，嵌段共聚物发生相分离时形成的平均相结构微区的大小只有几十到几百     （厘米、微米、纳米），因此被称为         ，发生该转变的温度称为微相分离温度TMST，或称          。

- 高分子材料在屈服点之前发生的断裂称为        ，在屈服点之后发生的断裂成为         ，提高温度有利于发生        断裂，提高拉伸速度有利于发生       断裂。

- 非晶聚合物的X射线衍射图案是       ；而对于结晶聚合物的X射线衍射图案，未取向时是      ，经过拉伸而取向后，演变为       ，高度取向后，进一步变化为       。

- 名词解释（每题4分，6小题，共24分）

1. 构型； 2. 半结晶期；3. 力学损耗；4.时温等效原理；5. 蠕变；6. 液晶

- 计算题（本题共4小题，共36分）

- 分子量为M2=106 g/mol（链段数为104）的聚合物在温度为300K时溶解于某分子量M1=102 g/mol的溶剂中形成浓度为1wt%的θ溶液，计算此聚合物溶液的混合熵和混合焓。(假设溶液为100g，10分)

- 实验测得聚丙烯在30℃的甲苯溶液中的无扰尺寸A为8.35×10-2 nm，求其Kuhn链段长度b和Flory特征比C。(已知聚丙烯中碳-碳键长为0.154nm，键角109.5o，10分)

- 某增塑聚氯乙烯的Tg（65℃）时的黏度为1012Pa·s，若其Tf=145℃，流动活化能为8.314kJ/mol，求其在160℃和200℃的黏度分别是多少。（8分）

- 某一聚合物可用Maxwell模型描述，施加外力使其拉伸应力为1.0×103Pa，10s时，试样长度增加至原始长度的1.15倍，移去外力后，试样长度立即变为原始长度的1.1倍，计算Maxwell单元的松弛时间。（8分）

- 问答题（本题共4小题，共39分）

- 排列聚氯乙烯、聚偏氯乙烯、聚1,2-二氯乙烯、聚2-氯-1,4-丁二烯Tg的顺序，并说明理由。（8分）

- 有两种乙烯和丙烯的共聚物，其组成相同，其中一种室温时是皮革状的，一直到温度降至-70℃时才变硬，另一种室温时却是硬而韧、且不透明的材料，试推测并解释它们内在结构上的差别。（8分）

- 比较非晶态聚合物强迫高弹形变与结晶聚合物的冷拉行为，并分析它们的异同点。（12分）

- 下图是PMMA和HDPE在室温下单轴拉伸得到的应力-应变曲线：（1）哪条是HDPE，哪条是PMMA？（2）说明图a和b中Y点和B点分别是什么点？（3）OA段发生的是什么形变？图a中YC段、CD段、DB段分别指什么？（4）若在HDPE中引入交联结构，它的拉伸强度、模量和断裂伸长率将如何变化？（11分）